제작 사양서: 롤 투 롤 무전해 도금 라인 (516mm 사양)

작성일: 2022년 9월 9일

고객사:

제작사: 주식회사 에리어 디자인 (Area Design Co., Ltd.)

1. 장치 개요

본 장치는 필름 형태의 기재를 롤 투 롤(Roll-to-Roll)방식으로 공급하여 다음의 연속 공정을 수평 반송으로 수행하는 설비입니다:

권출(언와인딩) → 세정 → IMB 처리 → 활성화 처리(양면) → 프리딥 → 카탈리스트 → 액셀러레이터 → 무전해 구리 도금 → 액 절단 → 건조(어닐링) → 권취(리와인딩)

2. 기본조건

항목	상세 사양
레인(Lane) 수	1 레인
제품 폭 및 두께	516mm (재질: PI, PTFE) / 습식 두께: 1.5µm~6µm
반송 속도	기본 0.25m/min (최저 0.1m/min ~ 최고 0.5m/min)
작업 방향	왼쪽 → 오른쪽
전체 치수	약 1,375(W) × 2,700(H) × 13,865(L) mm (부대 설비 제외)
유틸리티	전원: AC220V/60Hz/3상, 전기용량: 약 200A
급수	시수: 약 25L/min, 순수: 약 4L/min
롤 규격	최대 권경: 200mm, 코어 내경: 76.2mm(3인치) +1

3. 주요 공정별 상세 사양

권출세정수세1에어커터1IMB처리1활성화처리1IMB처리2활성화처리2→

주구동활성화처리 권취프레디핑수세2캐탈리스트수세3액셀러레이터수세4→

무전해동수세5에어커터2건조(어닐링)부구동권취(EPC)

4. 권출(Unwinding) 유닛

(a)프레임 : SS400 + 소성 도장  1대

(b) 권출 에어 샤프트 : 3인치 에어 샤프트  1본

(c)제품 권출용 모터 : 토크모터

TM410C-180SE     AC220V / 10W (오리엔탈 모터) 1대

(d)그립브레이크 : 그립용 에어 실린더

CXSM20-20          (SMC)   1대

브레이크 슈       AL + EPDM

(e)가이드 롤러 : 100 PP 롤러   1본

(f)에어 샤프트 그립 브레이크용 : 매니폴드

SS5Y3-45-02U-C6  (SMC)   1대

솔레노이드 벨브

SY3240-5GZ  (SMC)   2대

(g)이오나이저 : SJ-E060A + SJ-C2U (키엔스)  2본

레귤레이터  ARX20-02BG  (SMC)  1대

전자기 밸브 FAB31-8-6-12CB (CKD)   1대

5.세정

(a)처리방법 : 수평 딥(Horizontal Dip)

(b) 처리 온도: 40°C ~ 65°C

(c) 처리조 재질: PP t10

(d) 처리조 길이: 약 750mm처리 시간 0.25m/min 시, 약 3min / 50L

(e) 씰 롤 (Seal Roll): PP제 Dip조 입구, 출구   4본 x 2

(f) 탱크 용량: PP 약 120L   1대

(g) 처리 펌프: YD-2500-GS1-GP-KD60AC220V/0.4Kw (월드 케미칼)  1대

(h) 순환 펌프: YD-16X8GS1-GP-RD61-UUAC220V/0.26Kw (월드 케미칼) 1대

(i) 필터 하우징: BIG-250 PP 25A(에이스 기연)  1본

(j) 유량계: FD-Q32C(25A)(키엔스)  1대

(k) 액면 센서: PP 타입 플로트식

H · L · LL    H · L에서 경보    3점

LL에서 경보 및 히터, 펌프 정지

(l) 전기 히터: Ti(티타늄)제 4Kw2Hr 승온 (******)   1대

(m) 측온 저항체: Pt100 (온도 조절, 과승 방지용)  2본

(n) 가이드 롤러: 75 PP 롤러  4본

(o) 사용 재질: 금속Ti (티타늄)

수지       PP(폴리프로필렌)

고무 (패킹) EPDM

배관      PP(폴리프로필렌)

(p) 배기: 65A처리조  1개소

50A탱크  1개소

6.수세1-1

(a)처리방법 : 온수 스프레이(1단)   시수(정량 급수 없음)

(b)처리온도 : 40°C ~ 65°C

(c) 처리조 재질: HTPVC t10

(d) 탱크 용량: HTPVC 약 100L   1대

(e) 처리 펌프: YD-16X8GS1-GP-RD61-UUAC220V / 0.26Kw (월드케미칼)   1대

(f) 순환 펌프: YD-16X8GS1-GP-RD61-UUAC220V / 0.26Kw (월드케미칼)   1대

(g) 필터 하우징: BIG-250 PP 25A(에이스 기연)   1본

(h) 액면 센서: PP 타입 플로트식

H · L · LL     H · L에서 경보        3점

LL에서 경보 및 히터, 펌프 정지

(i) 전기 히터: Ti(티타늄)제 3Kw2Hr 승온 (******)   1대

(j) 측온 저항체: Pt100  (온도 조절, 과승 방지용)   2본

(k) 스프레이 노즐: 1/8MVVP9010PVDF(이케우치 / いけうち)   12개

(l) 압력계: $\phi$60 × 0.25Mpa접액부 SUS316   1대

(m) 가이드 롤러: 75 PP 롤러   1본

(n) 사용 재질: 금속Ti (티타늄)

수지HTPVC, PP

고무 (패킹) EPDM

배관  PVC

(o) 배기: 65A   처리조   1개소

50A    탱크     1개소

7. 수세 1-2 (水洗1-2)

(a) 처리 방법

스프레이 방식(2단)

수돗물 사용 (2단 스프레이는 직수, 급수 밸브 OFF 상태에서 배수)

사용량: 8.4L

(b) 처리 온도 : RT (Room Temperature, 상온)

(c) 처리조 재질 : 투명 PVC t10 (두께 10mm)

(d) 탱크 용량 : PVC 약 100L1대

(e) 처리 펌프

모델: YD-16X8GS1-GP-RD61-UU

전원: AC220V / 0.26kW

제조사: 월드케미컬

수량: 1대

(f) 필터 하우징

모델: BIG-250 PP 25A

제조사: 에이스기연

수량: 1개

(g) 액면 센서 (液面センサー)

PP 타입, 플로트식

H·L·LL 3점 감지

H·L에서 경보

LL에서 경보 + 펌프 정지

(h) 스프레이 노즐 (スプレーノズル)

모델: 1/8M VVP9010PVDF

수량: 22개

(i) 압력계 (圧力計)

Ø60 × 0.25MPa

접액부 재질: SUS316

수량: 2개

(j) 가이드 롤러 (ガイドローラー)

Ø40 PP 롤러

수량: 4개

(k) 사용 재질 (使用材質)

금속: SUS304

수지: PVC, PP

고무(패킹): EPDM

배관: PVC

8. 에어커터-1 (エアカッター1)

(a) 에어 타입

HTPVC 재질, 소구경 타입(2단)

수량: 4개

(b) 처리 온도

RT (상온)

(c) 처리조 재질

투명 PVC t10 (두께 10mm)

(d) 가스 블로어

모델: U2S-150/UNF-075 × 2

전원: AC220V / 1.7kW

인버터 제어

제조사: 昭和電機

수량: 2대

(e) 사이클론 필터

모델: USFS-075

제조사: 昭和電機

수량: 2대

(f) 가이드 롤러

PP 재질 (입구·출구)

2개 × 2세트

(g) 사용 재질

금속: SUS304

수지: PVC, PP

배관: HTPVC

(h) 배기 : 65A   1개소

13. 주구동, 활성화 처리 권취 유닛

(a) 주구동 모터 : 스피드 컨트롤 모터   1대

BXM460-200 + BXSD60-C2

AC 220V / 60W (오리엔탈 모터)

(b) 구동 롤러 : 100 EPDM 고무 라이닝 롤러   1개

(c) 권취 에어 샤프트 : 3인치 에어 샤프트   1개

(d) 제품 권취용 모터 : 토크 모터   1대

TM410C-180SE

AC 220V / 10W (오리엔탈 모터)

(e) 스페이서 에어 샤프트 : 3인치 에어 샤프트  1개

(f) 스페이서 권출용 모터 : 토크 모터   1대

TM410C-180SE / AC 220V / 10W (오리엔탈 모터)

(g) 에어 샤프트용 : 매니홀드  SS5Y3-45-02U-C6 (SMC)   1대

(h) 가이드 롤러 : 100 PP(폴리프로필렌) 롤러   8개

(i) 배기 : 65A (댐퍼 포함)/ 전체 부스 연결   1개소

14. 프레디프 (Pre-dip)

(a) 처리 방법 : 수평 디프 (Horizontal Dip)

(b) 처리 온도 : 25°C ~ 50°C

(c) 처리조 재질 : PP (폴리프로필렌) t10

(d) 처리조 길이 : 약 250mm / 처리시간 약 1분 (0.25m/min 시)   17L

(e) 씰 롤 (Seal Roll) : PP제 Dip조 입구, 출구   4개X2

(f) 탱크 용량 : PP제 약 100L   1대

(g) 처리펌프 : YD-2500-GS1-GP-KD60 /AC220V/0.4Kw (월드케미칼)   1대

(h) 순환펌프 : YD-16X8GS1-GP-RD61/AC220V/0.26Kw (월드케미칼)   1대

(i) 필터 하우징 : BIG-250 PP 25A (에이스기연)   1개

(j) 유량계: FD-Q32C (25A) (키엔스)   1대

(k) 액면 센서 : PP타입 플로트식 (H·L·LL)

• H·L 시 경보 발생 / LL 시 경보 및 히터, 펌프 정지   3점

(l) 전기 히터 : Ti(티타늄)제 2Kw / 2시간 승온   1대

(m) 측온저항체 : Pt100Ω (온도조절 및 과승 방지용)   2개

(n) 가이드 롤러 : 75 PP 롤러   4개

(I) 사용 재질

• 금속: (내용 생략)

• 수지: PP (폴리프로필렌)

• 고무(패킹): EPDM

• 배관: PP

(m) 배기 : • 65A (처리조)    각1개소

50A (탱크)

15.수세2

(a) 처리 방법 : 스프레이 (2단) / 시수 사용

(2단째 스프레이 직수, 급수분 오버플로 배수)    3.6L

(b) 처리 온도 : RT (상온, Room Temperature)

(c) 처리조 재질 : PP (폴리프로필렌) t10

(d) 탱크 용량 : PVC 약 100L   1대

(e) 처리펌프 : YD-16X8GS1-GP-RD61/ AC220V/0.26Kw (월드케미칼)   1대

(f) 필터 하우징 : BIG-250 PP 25A (에이스기연)   1본

(g) 액면 센서 : PP타입 플로트식 (H·L·LL)   3점

H·L 시 경보 발생 / LL 시 경보 및 펌프 정지

(h) 스프레이 노즐 : 1/8MLYYP03PVC (이케우치)   22개

(i) 압력계 : 60X.25MPa / 접액부 SUS316   2대

(j) 가이드 롤러 : 75 PP 롤러 (1본)   총3본

40 PP 롤러 (2본)

(k) 에어 나이프 : HTPVC제, 소공식(작은 구멍) 타입 (1단)   2본

(l) 사용 재질

• 금속: SUS304

• 수지: PVC, PP

• 고무(패킹): EPDM

• 배관: PVC

(m) 배기 : 65A   1개소

16.캐탈리스트(Catalyst)

(a) 처리 방법 : 턴 디프 (Turn Dip)

(b) 처리 온도 : 35°C ~ 50°C

(c) 처리조 재질 : PP t15, t10

(d) 처리 유효장 : 약 1200mm (처리시간: MAX 약 5분)

(e) 탱크 용량 : 약 150L   1대

(f) 마그넷 펌프YD-2500-GS1-GP-KD60 / 0.4Kw (월드케미칼)   1대

(j)전기 히터 : LAK-224-특 (테플론제 2Kw)(미나모토 전기)   2대

(k)측온저항체 : Pt100Ω (온도조절 및 과승 방지용)   2본

(l)가이드 롤러 : 100 PP 롤러 (상/하), 75 PP 롤러 (출구)   각 2/1/1본

(m)사용 재질 : 금속      수조 내부 접액부 사용불가

수지      PP(폴리프로필렌)

고무(패킹) EPDM

배관      PP(폴리프로필렌)

(n)배기 : 규격    65A    1개소

17.수세3

(a)처리방법 : 스프레이 (2단), 시수 (직수, 직배수)   7.2L

(b)처리온도 : RT (실온)

(c)처리조 재질 : PP t10

(d)스프레이노즐 : 1/8MLYYP03PVC (이케우치 제조)   22개

(e)압력계 : 60X0.25MPa, 접액부 SUS316    2대

(f)가이드 롤러 : 75PP 롤러   1개

40PP 롤러    2개

(g)에어 나이프 : HTPVC제, 소공식(小穴式) 타입 (1단)   2개

(h)사용 재질금속 : :SUS304

수지:PVC, PP

고무(패킹):EPDM

배관:PVC

(i)배기 : 65A    1개소

18.액셀러레이터

(a)처리방법 : 턴딥 (Turn Dip)

(b)처리온도 : 20°C~30°C

(c)처리조 재질 : PP t15, t10

(d)처리조 길이 : 약 1200mm (처리시간: $0.25$m/min 시 최대 약 5분)

(e)탱크 용량 : 약 150L   1대

(f)마그넷 펌프 : YD-2500-GS1-GP-KD60, AC220V / 0.4Kw   1대

(g)필터 하우징 : BIG-250 PP 25A (에이스기연)   1개

(h)유량계 : FD-Q32C (25A) (키엔스)   1대

(i)액면 센서 : PP 타입 플로트식 (H, L, LL)   3점

H·L 시:경보 발생 / LL 시:경보 및 히터, 펌프 정지

(j)전기 히터 : LAK-214 (테플론제 1Kw), 2시간 내 승온 (미나모토전기)   1대

(k)측온저항체 : Pt100(온도조절 및 과승방지용)   2개

(l)가이드롤러 : 롤러 상부:100PP   1개

롤러 하부:100PP   2개

출구 롤러:75PP    1개

(m)사용 재질금속 : 수조 내 접액부 사용 불가

수지:    PP

고무(패킹)EPDM

배관:PP

19.수세4 사양

(a)처리 방법 : 스프레이(2단)/시수(2단계스프레이직수, 급수분OF 배수) 3.6L

(b)처리 온도 : RT (상온)

(c)처리조 재질 : PP t10 (폴리프로필렌 10mm)

(d)탱크용량 : PVC 약 100L   1대

(e)처리 펌프 : YD-16X8GS1-GP-RD61-UU AC220V/0.26Kw    1대

(f)필터 하우징 : BIG-250 PP 25A (에이스기연)   1본

(g) 액면 센서 : PP 타입 플로트식 (H·L·LL)

- H·L 시 경보

- LL 시 경보 및 펌프 정지     3점

(h)스프레이 노즐 : 1/8MLYYP03PVC (이케우치)   22개

(i)압력계 : 60X0.25MPa 접액부 SUS316    2대

(j)가이드 롤러 : 75PP 롤러 (1본) / 40PP 롤러 (2본)   총 3본

(k)에어 나이프 : HTPVC제, 소공식 타입(1단)   2본

(m)배기 : 65A   1개소

20.무전해동도금사양

(a)처리 방법 : 턴 딥 (Turn Dip)

(b)처리 온도 : 29°C ~ 35°C(최대)

(c)처리조 재질 : PP t15, t10 (폴리프로필렌 두께 15mm, 10mm)

(d)처리 유효 길이 : 약 2500mm (처리 속도 0.25m/min 시, 약 10분 소요)

(e)탱크 용량 : 약 265L   1대

(f)마그넷 펌프 : YD-2500-GS1-GP-KD60 / AC220V, 0.4Kw    1대

(g)필터 하우징 : BIG-250 PP 25A (에이스기연)   1본

(h)유량계 : FD-Q32C (25A) (키엔스)   1대

(h)액면 센서 : PP 타입 플로트식 (H·L·LL)   3점

H·L:경보 발생

LL:경보 발생 및 히터, 펌프 정지

(i)전기 히터 : LAK-224-특 (테프론제 2Kw, 2시간 승온, 미나모토 전기) (2대)

(j)측온저항체 : Pt100Ω (온도 조절 및 과열 방지용) (2본)

(k)에어 교반 : PVC제 파이프

(m)사용 재질 : 금속:조(Tank) 내 접액부 사용 불가

수지:PP, PEEK

고무(패킹):EPDM

배관:PP

(n)배기 : 65A (1개소)

21.수세5사양

(a)처리 방법 : 스프레이(3단)/순수(3단계스프레이직수, 급수분 OF 배수)   3.6L

(b)처리 온도 : RT (상온)

(c)처리조 재질 : PP t10 (폴리프로필렌 10mm)

(d)탱크용량 : PVC 약 100L   1대

(e)처리 펌프 : YD-16X8GS1-GP-RD61-UU AC220V/0.26Kw )   1대

(f)필터 하우징 : BIG-250 PP 25A (에이스기연)   1본

(g)액면 센서 : PP 타입 플로트식 (H·L·LL)

- H·L 시 경보

- LL 시 경보 및 펌프 정지   3점

(h)스프레이 노즐 : 1/8MLYYP03PVC (이케우치)   34개

(i)압력계 : 60X0.25MPa 접액부 SUS316   3대

(j)가이드 롤러 : 75PP 롤러 (2본) / 40PP 롤러 (2본)    총 4본

(k)사용 재질

금속:SUS304 / 수지:PVC, PP

고무:EPDM / 배관:PVC

22.에어커터2

(a)에어 나이프 : SUS304제, 슬릿식 타입(2단)   4본

(b)처리온도 : RT (상온)

(c)처리조 재질 : 투명 PVC t10

(d)가스트블로어 : U2S-150/UNF-075 x 2 (AC220V/1.7kw, 인버터제어)  2대

(e)석션 필터 : USFS-075 (쇼와전기)2대

(f)가이드 롤러 : 40PP 롤러   2본

(g)사용 재질 : 금속(SUS304), 수지(PVC, PP), 배관(HTPVC)

(h)배기 : 65A    1개소

23. 건조(어닐링)

(a)처리 방법 : IR(적외선) 가열 방식

(b)처리 온도 : 100°C ~ 250°C (최대)

(c)건조로 재질 : 내장 및 외장: SS400 + 내산 소성 도장   1대

(d) 건조로 길이 : 1700mm (유효 길이 약 1200mm)

※ 0.25m/min 이송 시, 약 4분 48초 소요

(e)측온 저항체 : Pt100   1개

(f)IR 히터 : 인프라레드(Infrared) CH3-H

3 / AC220V / 2100W (사사키 테크 제작)   10대

인프라레드(Infrared) CH3-HK   2대

3 / AC220V / 2100W (사사키 테크 제작)

히터 내부 온도 감지 및 과승 방지용 K-열전대 포함

(g)가이드 롤러 : 40 MC602ST 롤러   2개 × 4

(h)열 배기 : 50A (댐퍼 포함)   1개소

24.보조구동, 권취(감기)유닛

(a)프레임 : SS400 + 소성 도장   1대

(b)보조 구동 모터 : 스피드 컨트롤 모터: BXM460-200+BXSD60-C2

AC220V / 60W (오리엔탈 모터 제작)   1대

(c)구동 롤러 : 100 EPDM 고무 라이닝 롤러   1개

(d)그립 브레이크 : 그립용 에어 실린더:CXSM20-20 (SMC 제작)

브레이크 슈:AL + EPDM   1대

(e)가이드 롤러 : 100 PP(폴리프로필렌) 롤러   2개

(f)권취 에어 샤프트 : 3인치 에어 샤프트   1개

(g) 제품 권취 모터 : 토크 모터: TM410C-180SE

AC220V / 10W (오리엔탈 모터 제작)   1대

(h) 에어 샤프트 및 그립 브레이크용 솔레노이드 밸브

매니홀드:SS5Y3-45-02U-C6 (SMC 제작)   1대

솔레노이드 밸브:SY3240-5GZ (SMC 제작)   2대

(i)권취 EPC(사행 제어 장치)

대차식(가동 범위 $\pm$25mm)   1세트

액추에이터:PD-400 (미츠하시 제작소)   1대

제어반:PW-1000 (미츠하시 제작소)   1대

초음파 센서:PS-400 (미츠하시 제작소)   1대

25.공통 공급(유틸리티)

(a)급수용 전자밸브 : AD11-20A-L3AS-DC24V / 시수(수돗물), 순수용 /

(CKD) / 2대

(b)급수 원천 필터 하우징 : BIG-250 AS 25A / 시수, 순수용 / (에이스 기연)

/ 2대

(c)급수 원천 압력계 : 60X0.25MPa 접액부 SUS316 / 2대

(d)필터 레귤레이터 : AW40-04BG / (SMC) / 1대

(e)수세 2.3.4부 에어 커터, 무전해 구리 도금부 에어 교반용 블로어:

가스트 블로어 (Gust Blower)

U2S-H220/UNF-075 $\times$2 / AC220V/3.0kW / (쇼와 전기) / 1대

인버터 제어

간이 에어 필터

USFS-075 / (쇼와 전기) / 1대

(f)WET부 받침 접시(드립 팬) : PVC제 / 1식

26.제어반.건기 계통

(a) 자립형 제어반:1식

(b) 조작:터치 패널 방식

(c) PLC:********** / (키엔스)

27.견적제외 항목

(a) 1차 측 유틸리티 공사:1식

(b) 약액 컨트롤러:1식

28.보증

(a) 보증 기간:검수 후 1년간

(b) 보증 범위:장치의 기본 사양을 초과한 사용, 취급으로 인한 고장 등은 보증 범위에서 제외됩니다.

이상(以上)